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MIPA SE · D-84051 
Эссенбах
· Тел. 08703/922-0 · Телефакс 08703/922-100
)

Описание продукта

Область применения :	Синтетическая однослойная эмаль с высокой антикоррозионной защитой 
для толстослойного покрытия стальных деталей и машин, отливов, контейнеров, шасси, стеллажей и т.д., для внутренней и наружной отделки.

Технические характеристики:	Вяжущая основа:                               Алкидная смола
Содержание сухого вещества:        63 - 68% по весу, 
                                                               47 - 49 % по объему
Вязкость распыления (DIN 53 211): тиксотропная
Плотность (DIN EN ISO 2811):          1,20 - 1,40 кг/л
Блеск (DIN EN ISO 2813):                   30 - 45 единиц / 60° (шелковисто-матовая)
Свойства:	-  можно применять на объектах с защитой от статического электричества
· высокая стойкость к УФ-излучению и погодным условиям
· устойчивость к бензину и дизельному топливу временным воздействием
· кратковременные температурные воздействия: 150°C
· постоянные температурные воздействия: 130°C
· испытание на сцепление (DIN EN ISO 2409): сталь: Gt 0 (очень хорошо);
Расчетный расход:	27,0 - 29,9 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
35,4 - 35,9 м2  / л (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.
Летучие органические 
соединения:	По нормам ЕС, предельное значение для продукции категории A/i): 500 г/л
Этот продукт содержит не более 500 г/л ЛОС [4,23 фунта/галлон]



Нанесение

Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Подготовка поверхности:	Сталь: очистить и, по необходимости, зашлифовать (убрать следы ржавчины, окалины, оксидов) и обезжирить, используя Mipa Silikon-entferner (растворитель силикона).


Нанесение:	Давление [бар]

Размер форсунки [мм]


Операции распыления	Растворитель

Нанесение кистью, валиком	-	-	-	0 - 5 %
Распылитель / Воздушный 	4 - 5	1,3 - 1,5	2 - 3	15 - 20 %
Краскопульт низкого давления 
с высоким потреблением сжатого воздуха	  2.5 - 3	1,3 - 1,5	2 - 3	15 - 20 %

Безвоздушный 	120 - 150	0,4 - 0,5
(65 - 95 °)

1	0 - 5 %







Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.
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Высыхание	Устойчива	Безопасное 	Готова к	Повторное 
к пыли 	прикосновение 	использованию нанесение
Температура объекта 20 °C	50 – 60 мин.	3 - 4 ч	24 ч	24 ч
Температура объекта 60 °C	90 мин.
Полное отверждение через 8 - 10 дней (при 20 °C).

Растворитель:	Для распыления: Mipa Verdünnung UN или UN 21
Заметное ускорение времени высыхания и лучшая стойкость получены посредством использования   Mipa   Härterverdünnung.  Добавление в том же количестве вместо Mipa Verdünnung UN или UN 21.
Внимание: в этом случае срок годности составит 2 дня.
Для нанесения кистью, валиком: Mipa KH-Verdünnung

Варианты применения :	Сталь:
Верхний слой: AK 225-30 толщина покрытия: 80 - 100 мкм)
Если требуется высокая антикоррозионная защита, рекомендуется использовать базовое покрытие AK  100-20  (толщина покрытия: 60 - 80 мкм).



Особые условия

Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски детских игрушек или при контакте с пищевыми продуктами. Необходимо придерживаться рекомендуемой толщины покрытия, чтобы не увеличить время высыхания. Рекомендуем проверить соответствие выбранного цвета на каком-либо образце до начала покраски.


Техника безопасности

Во время работы с краской не курить, не есть и не пить. Хранить в недоступном для детей месте.


Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать Nitroverdünnung.
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