AK 232-30

Синтетическая HB шелковисто-матовая краска для верхних покрытий

Информация о продукции

gb 2/1214 страница 1 / 2

Описание продукта

Область применения :	Шелковисто-матовая быстросохнущая синтетическая эмаль с антикоррозийной защитой (фосфата цинка), специально разработанная для толстослойного покрытия стальных деталей, чугуна, контейнеров, машин, шасси, стеллажей, транспортных подставок и т.д., для внутренней и наружной отделки.

Технические характеристики:	Вяжущая основа:                                 Алкидная смола

Содержание сухого вещества:          55 - 61 % по весу,

40 - 41 % по объему

Вязкость распыления (DIN 53 211): тиксотропная

Плотность (DIN EN ISO 2811):           1,1 - 1,3 кг/л

Блеск (DIN EN ISO 2813):                   20 - 30 единиц / 60° (шелковисто-матовая)

Свойства:	-  можно применять на объектах с защитой от статического электричества

- быстросохнущая

- высокая стойкость к УФ-излучению и погодным условиям

- выдающаяся устойчивость к бензину и дизельному топливу временным воздействием

- кратковременные температурные воздействия: 150°C

- постоянные температурные воздействия: 130°C

- испытание на сцепление (DIN EN ISO 2409): сталь: Gt 0 (очень хорошо)

Расчетный расход:	23,5 - 28,2 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

29,6 - 31,6 м2  / л (при толщине сухого покрытия 10 мкм)

Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

Нанесение

Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.

Подготовка поверхности:	Сталь: очистить и, по необходимости, зашлифовать (убрать следы ржавчины, окалины, оксидов) и обезжирить, используя Mipa Silikon-entferner (растворитель силикона).

Нанесение:	Давление [бар]

Размер форсунки [мм]

Операции распыления	Разбавление

Распылитель / Воздушный 	4 - 5	1,3 - 1,5	2 - 3	15 - 20 %

Краскопульт низкого давления

с высоким потреблением сжатого воздуха    2.5 - 3	1,3 - 1,5	2 - 3	15 - 20 %

Безвоздушный 	120 - 150	0,4 - 0,5

(65 - 95 °)

1	0 - 5 %

Высыхание		Устойчива	Безопасное        	Готова к 	Повторное
     к пыли 	прикосновение 	использованию 	нанесение

Температура объекта 20 °C	10 - 12 мин.	30 - 35 мин.	12 ч	12 ч

Температура объекта 60 °C	90 мин.

Полное отверждение через 6 - 7 дней (при 20 °C).

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.

AK 232-30

Синтетическая HB шелковисто-матовая краска для верхних покрытий

Информация о продукции

gb 2/1214 страница 2 / 2

Разбавление :	Mipa Verdünnung UN или UN 21

Заметное ускорение времени высыхания и лучшая стойкость получены посредством использования   Mipa   Härterverdünnung.  Добавление в том же количестве вместо Mipa Verdünnung UN или UN 21.

Внимание: в этом случае срок годности составит 2 дня.

Варианты применения :	Сталь:

Верхний слой: AK 232-30 (толщина покрытия: 80 - 100 мкм)

Если требуется высокая антикоррозионная защита, рекомендуется использовать базовое покрытие AK  105-20  (толщина покрытия:  60 - 80 мкм).

Особые рекомендации

Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски детских игрушек или предметов, которые могут попасть в рот. Необходимо придерживаться рекомендуемой толщины покрытия, чтобы не увеличить время высыхания.

Техника безопасности

Хранить в недоступном для детей месте.  Хранить в хорошо проветриваемом месте.  Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. Не вдыхать испарения/аэрозоль. Использовать соответствующую защитную одежду и перчатки. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и показать этот контейнер или этикетку.

Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать растворитель целлюлозы MIPA Nitroverdünnung.

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.