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MIPA SE · D-84051 
Эссенбах
· Тел. 08703/922-0 · Телефакс 08703/922-100
)

Описание продукта

Область применения :	Шелковисто-матовая быстросохнущая синтетическая эмаль с антикоррозийной защитой (фосфата цинка), специально разработанная для толстослойного покрытия стальных деталей, чугуна, контейнеров, машин, шасси, стеллажей, транспортных подставок и т.д., для внутренней и наружной отделки.

Технические характеристики:	Вяжущая основа:                                 Алкидная смола
Содержание сухого вещества:          55 - 61 % по весу,
                                                                40 - 41 % по объему
Вязкость распыления (DIN 53 211): тиксотропная
Плотность (DIN EN ISO 2811):           1,1 - 1,3 кг/л
Блеск (DIN EN ISO 2813):                   20 - 30 единиц / 60° (шелковисто-матовая)
Свойства:	-  можно применять на объектах с защитой от статического электричества
- быстросохнущая
· высокая стойкость к УФ-излучению и погодным условиям
· выдающаяся устойчивость к бензину и дизельному топливу временным воздействием
· кратковременные температурные воздействия: 150°C
· постоянные температурные воздействия: 130°C
· испытание на сцепление (DIN EN ISO 2409): сталь: Gt 0 (очень хорошо)
Расчетный расход:	23,5 - 28,2 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
29,6 - 31,6 м2  / л (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.



Нанесение
Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.
[bookmark: _GoBack]Подготовка поверхности:	Сталь: очистить и, по необходимости, зашлифовать (убрать следы ржавчины, окалины, оксидов) и обезжирить, используя Mipa Silikon-entferner (растворитель силикона).


Нанесение:	Давление [бар]

Размер форсунки [мм]


Операции распыления	Разбавление

Распылитель / Воздушный 	4 - 5	1,3 - 1,5	2 - 3	15 - 20 %
Краскопульт низкого давления 
с высоким потреблением сжатого воздуха    2.5 - 3	1,3 - 1,5	2 - 3	15 - 20 %

Безвоздушный 	120 - 150	0,4 - 0,5
(65 - 95 °)

1	0 - 5 %


Высыхание		Устойчива	Безопасное        	Готова к 	Повторное
     к пыли 	прикосновение 	использованию 	нанесение

Температура объекта 20 °C	10 - 12 мин.	30 - 35 мин.	12 ч	12 ч
Температура объекта 60 °C	90 мин.
Полное отверждение через 6 - 7 дней (при 20 °C).
Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.
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Разбавление :	Mipa Verdünnung UN или UN 21
Заметное ускорение времени высыхания и лучшая стойкость получены посредством использования   Mipa   Härterverdünnung.  Добавление в том же количестве вместо Mipa Verdünnung UN или UN 21.
Внимание: в этом случае срок годности составит 2 дня.

Варианты применения :	Сталь:
Верхний слой: AK 232-30 (толщина покрытия: 80 - 100 мкм)
Если требуется высокая антикоррозионная защита, рекомендуется использовать базовое покрытие AK  105-20  (толщина покрытия:  60 - 80 мкм).


Особые рекомендации

Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски детских игрушек или предметов, которые могут попасть в рот. Необходимо придерживаться рекомендуемой толщины покрытия, чтобы не увеличить время высыхания.


Техника безопасности

Хранить в недоступном для детей месте.  Хранить в хорошо проветриваемом месте.  Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. Не вдыхать испарения/аэрозоль. Использовать соответствующую защитную одежду и перчатки. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и показать этот контейнер или этикетку.


Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать растворитель целлюлозы MIPA Nitroverdünnung.
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