CN 200-90
Глянцевая краска для верхних покрытий для целлюлозы
Информация о продукции


gb 6/1214 страница 1 / 2

 (
MIPA
 
SE
 · D-84051 
Эссенбах
· Тел. 08703/922-0 · Телефакс 08703/922-100
)

Описание продукта

Область применения :	
Быстросохнущая нитро-комбинированная краска подходит для металлического покрытия (машины, оборудование, конструкции) для внутренней и наружной отделки. Покрытие дерева (например, мебель, деревянные строительные элементы), только для внутренней отделки.

Технические характеристики:	Вяжущая основа:	нитро-акриловая-комбинация
Содержание сухого вещества:	27 - 30 % по весу, 14 - 19 % по объему
Вязкость распыления (DIN 53 211): 80 - 100 с 4 мм
Плотность (DIN EN ISO 2811):	1,00 - 1,10 кг/л
Блеск (DIN EN ISO 2813):	> 80 единиц / 60° (блеск)
Свойства:	-   быстрое начальное высыхание
· высокая стойкость к УФ-излучению и погодным условиям
· повышенная твердость, легкая шлифовка, полировка
· кратковременные температурные воздействия: 150°C
· постоянные температурные воздействия: 120°C
Расчетный расход:	8,7 - 13,2 м2  / кг (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
8,8 - 12,5 м2  / л (при толщине сухого покрытия 10 мкм)
Условия хранения:	В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.




Нанесение

Рабочие условия:	От + 10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.
Подготовка поверхности:	Сталь: очистить и, по необходимости, зашлифовать (убрать следы ржавчины, окалины, оксидов) и 
обезжирить, используя Mipa Silikon-entferner (растворитель силикона).
Древесина: очистить, зашлифовать, удалить смолу и заболонь; макс. влажность древесины: 15 %.


Нанесение:	Давление [бар]

Размер форсунки [мм]

Операции 
распыления	Растворитель

Распылитель / Воздушный 	4 - 5	1,3 - 1,5	2 - 3	40 - 50 %
Краскопульт низкого давления 	2,5 - 3     	    1,3 - 1,5 	 2 - 4                   40 - 50 %

с высоким потреблением сжатого воздуха  
Безвоздушный 	120 - 150	0.28 - 0.33
(65 - 95 °)

1	15 - 20 %


Высыхание	Устойчива к пыли Безопасное 	Готова к	Повторное
		прикосновение 	использованию 	нанесение
Температура объекта 20 °C	5 - 10 мин.	10 - 15 мин.	1 ч
Температура объекта 60 °C	15 мин.
Полное отверждение через 2 - 3 дней (при 20 °C).

Разбавление :	Mipa Verdünnung UN или UN 21



Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Тем не менее, представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий. При работе с продукцией следует соблюдать рекомендации, содержащиеся в соответствующих паспортах безопасности материалов, и указания на этикетке продукции. Компания оставляет за собой право в любое время добавлять, удалять или изменять информацию без предварительного уведомления.
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Варианты применения :
	
Сталь:
Первый слой:
	

AK 100-20 толщина покрытия: 25 - 30 мкм)

	
	Верхний слой:
	CN 200-90 (толщина покрытия: 20 - 30 мкм)

	
	Древесина:
	

	
	Первый слой: Верхний слой:
	CN 200-90 (толщина покрытия: 10 - 15 мкм)
CN 200-90 (толщина покрытия: 20 - 30 мкм)


Особые условия
Только для профессионального применения. Некоторые красители могут содержать свинец, поэтому не используйте их для покраски детских игрушек или предметов, которые могут попасть в рот. Необходимо придерживаться рекомендуемой толщины покрытия, чтобы не увеличить время высыхания.  В отношении характеристики системы,  степень блеска будет увеличена посредством полировки. Рекомендуем проверить соответствие выбранного цвета на каком-либо образце до начала покраски.


Техника безопасности

Хранить в недоступном для детей месте.  Хранить в хорошо проветриваемом месте.  Не вдыхать газ/дым/испарения/аэрозоль.  Использовать соответствующую защитную одежду и перчатки.  При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и показать этот контейнер или этикетку.  Обеспечить вентиляцию помещения во время применения.



Удаление с инструментов

Инструменты очищать сразу же после нанесения краски. Для этого использовать Nitroverdünnung.
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